上海发瑞仪器科技有限公司

拉伸性能试验报告

| 客户名称 |  | 测试人员 |  | 试验日期 | 2019/12/9 12:32:09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 橡胶D2H11253B | 试验标准 |  | 测试规格 | 6*2 |
| 试验速度 | 500.000mm/min | 标 距 | 20.00mm | 宽 度 | 6.00mm |

| No. | 材料名称 | 厚度 (mm) | 最大力 (N) | 拉伸强度 (MPa) | 最大力伸长率 (%) | 变形 (mm) | M100 (MPa) | M300 (MPa) | 测试结束日期时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D2H11252B | 2.03 | 152.94 | 12.56 | 674.94 | 134.99 | 2.13 | 6.13 | 2019/12/9 11:38:59 |
| 2 | D2H11252B | 2.09 | 159.21 | 12.70 | 685.84 | 137.17 | 2.10 | 6.07 | 2019/12/9 12:06:40 |
| 3 | D2H11252B | 2.08 | 163.67 | 13.11 | 693.97 | 138.79 | 2.08 | 5.99 | 2019/12/9 12:29:41 |
| 4 | D2H11253B | 2.02 | 159.64 | 13.17 | 717.28 | 143.46 | 2.16 | 6.20 | 2019/12/9 11:41:43 |
| 5 | D2H11253B | 2.07 | 161.37 | 12.99 | 718.62 | 143.72 | 2.08 | 6.08 | 2019/12/9 12:09:44 |
| 6 | D2H11253B | 2.08 | 163.26 | 13.08 | 689.32 | 137.86 | 2.09 | 6.08 | 2019/12/9 12:32:09 |
| 最小值 | 0.00 | 2.02 | 152.94 | 12.56 | 674.94 | 134.99 | 2.08 | 5.99 | 2019.00 |
| 平均值 | 0.00 | 2.06 | 160.01 | 12.94 | 696.66 | 139.33 | 2.11 | 6.09 | 2019.00 |